IBC 10-2c КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный, безводный, для приклеивания деревянного покрытия на цементную стяжку или для приклеивания на существовавшие ранее непористые полы (мрамор, плитка, мраморный мозаичный пол, деревянные основания). СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Всегда проверять содержание влаги в покрытии и древесине с помощью специальных инструментов. Измерение содержания влаги в покрытии производится на глубине (ок. 2-3 см) с помощью гигрометра с ампулой с карбидом чтобы исключить присутствие в качестве примесей сильно гигроскопических веществ (различного рода пемза, вермикулит), из которых может просочиться влага с последующим вспучиванием пола. Не укладывать на стяжки, не защищенные от возможного проникновения влаги (всегда вставлять одну соответственную паронепроницаемую прокладку). Если стяжки на основе цемента являются недостаточно прочными или пылят, их необходимо закрепить с помощью нашего PRIMER PU(либо PRIMER PU+Solvente 124/S), который гарантирует прекрасную адгезию (см. техническую карту). Не использовать в помещениях, не снабженных замками или запорами. Не использовать в помещениях с сырыми потолками и стенами. ПРИМЕНЕНИЕ Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды. Налить компонент IBC 10-2c (B) в емкость с компонентом IBC 10-2c (A), аккуратно перемешать электромиксером до получения пасты однородной консистенции. Полученная паста наносится шпателем с широкими зубцами № 6 на основание, которое должно быть плотным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков настенной краски, пыли, воска или аналогичных материалов. Продукт не разбавлять. Перед промазкой клеем всегда проверять влагосодержание стяжки, которое должно быть <2% (<0.5% ангидрит). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии): Внешний вид: Пастообразный вязкость (при 20°C; по Брукфилду): 90000 – 110000 расход (г/м2): 1000 – 1400 Время работоспособности (минуты) 120 Температура применения (°C): +15 - +25 Хождение допускается (дни): 1 – 2 (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) Полирование (дни): 3 – 7 (в зависимости от температуры окружающей среды) Нанесение /инструменты: шпатель с широкими зубцами № 6 Чистка инструментов: средство для удаления свежих остатков продукта Для удаления продукта: средство для удаления свежих остатков продукта Срок хранения на складе на складе (месяцы): Температура хранения от +5°C до +25°C 6 Информация по переработке Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами Расфасовка Ком-кт 10 кг (компонент A 9.4 кг + компонент B 0.6 кг) Ограничения в применении: Не использовать для сырых помещений. Применять только для отделочного паркета Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

Мы гарантируем, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.